Doc 1 : Chimie pour le textile Actualité Chimique novembre 1999

Doc 2 :Thermoplastique- Extrusion des matières plastiques (wikipédia)

Le calandrage, l'extrusion et le moulage par injection sont les techniques de transformation typiques des polymères thermoplastiques. Le principal mode de transformation des matériaux thermoplastiques techniques est l'injection.
Les polymères avec une structure amorphe et une masse molaire élevée sont préférés pour l'extrusion. Par contre, les polymères amorphes de faible masse molaire sont de bons candidats pour l'injection[…]

Au cours de la fabrication des fils et fibres synthétiques, on peut, après l'extrusion au travers d'une filière de filage, procèder à un étirage mécanique uniaxial du polymère à l'état solide, à une température inférieure à celle de la fusion des zones cristallines. L'étirage des monofilaments crée une cristallisation. Les filaments sont étirés en flux continu de 300 à 500 % la longueur initiale par des cylindres. Cette opération permet de renforcer la cohésion du système macromoléculaire, ce qui décuple la résistance mécanique. Les principaux polymères qui utilisent ce procédé sont les polyoléfines (PE et PP), les polyamides (PA) et le poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) (le « polyester »).

Schéma d'une extrudeuse montrant la vis sans fin (1) dans le fourreau chauffant et l'extrudat encore fluide (4) sortant de la filière de la tête d'extrusion (3)

Doc 3 :Des propriétés qui résultent de l’assemblage de millions de briques élémentaires(Les plastiques aujourd’hui et demain.  Edition Française 1990. Syndicat des Producteurs de Matières Plastiques)