| ThèmeV êtements et revêtements | Sous-thème 1 Matériaux polymères |  | Synthèse des polymères |
| --- | --- | --- | --- |

- Définition

Les polymères, sont des matériaux organiques composés de macromolécules (molécules géantes).

Ces macromolécules sont formées par exemple de la répétition d’un même motif ou unité monomère n fois tout au long de la molécule.

Notation :

n est appelé « degré de polymérisation » : c’est le nombre d’unités monomères ou motifs qui constituent une chaine de polymère.

En général, les chaines de polymères n’ont pas toutes exactement la même longueur. n est une moyenne.

n peut être très élevé : de l’ordre de plusieurs millions

La masse moléculaire molaire d’un polymère est donc également une moyenne :

M = n x Masse molaire du monomère ou du motif

M peut être très élevée pour un polymère : de l’ordre de plusieurs millions de g.mol-1

- Des polymères naturels ou synthétiques

Certains polymères sont naturels.

Exemples :

- La cellulose

- L’amidon

- Les protéines

- Etc…

D’autres polymères sont synthétiques, fabriqués à partir de petites molécules issues de la pétrochimie.

Exemples :

- Le polyéthylène

- Le polystyrène

- Le PVC

- Les polyesters

- Le nylon

- Etc…

Enfin, grâce à la chimie, l’homme fabrique de nouveaux matériaux en modifiant les polymères naturels

Exemples :

- La viscose , le Tencel(, … fabriqués à partir de cellulose

- Les polymères à base d’amidon de maïs

- Etc…

- Synthèses de  polymères

Leur synthèse met en jeux des réactions de polymérisation qui consistent  à associer des motifs de répétition par des liaisons covalentes.

On distingue :

- la polyaddition

- la polycondensation

- La polyaddition

La polyaddition est l'addition en chaîne d'un grand nombre de molécules identiques appelées monomères.

Lors de cette réaction, il y a ouverture des doubles liaisons C = C et formation de liaisons simples C(C

n s'appelle l'indice de polymérisation.

Le polymère formé par polyaddition  répète le motif du monomère (entre crochet)  sans perte ou gain d’atomes.

Exemples :

- Le polyéthylène

Il est obtenu par polyaddition de l'éthylène ou éthène

- Le polychlorure de vinyle ou PVC

Il est obtenu par  polyaddition du chlorure de vinyle (ou chloroéthylène ou chloroéthène)

Voir film d’animation

- La polycondensation

- Synthèse d’un polyester

- Réaction d’estérification (synthèse d’un ester) :

Pour former un ester, on fait réagir un acide carboxylique avec un alcool :

Acide                                   alcool                                         ester              eau

- Pour former une macromolécule, il faut faire réagir des composés organiques polyfonctionnels entre eux : par exemple un  diacide et un diol

Suite de réactions d’estérification entre un diol et un diacide

Soit :

Exemple : synthèse du PET (polyéthylène téréphtalate -bouteilles de boissons gazeuses)

Remarque : le même monomère peut contenir une fonction alcool et une fonction acide !

Exemple : l’acide lactique :

- Synthèse d’un polyamide

- Synthèse d’un amide :

Pour former un amide, on fait réagir un acide carboxylique avec une amine :

Acide                        amine                                                 amide                      eau

- Pour former une macromolécule, il faut faire réagir des composés organiques polyfonctionnels entre eux : par exemple un  diacide et une diamine

Suite de réactions de condensation  entre une diamine et un diacide

Soit :

Exemple : la synthèse du nylon 6-6 à partir de l’acide adipique et l’hexaméthylène diamine

Le même monomère peut contenir une fonction amine et une fonction acide !

Exemple : les acides aminés :

Synthèse d’un polypeptide ou protéine

Remarque : on peut fabriquer, en choisissant judicieusement les monomères de départ, des macromolécules tridimensionnelles (voir film d’animation sur la bakélite ®.

Ce qu’il faut retenir sur la polyconsensation :

Les molécules de monomères s’accrochent les unes aux autres par une suite de réactions de condensation pour former une macromolécule.

Il y a élimination d’une petite molécule (exemple : l’eau) à chaque ajout d’un monomère à la chaine macromoléculaire.

Pour qu’une suite de réactions de condensation soit possible, il faut que le ou les monomères portent deux fonctions.